药剂采购技术参数及要求：

- 品名：聚合硫酸铁

（质量标准：达到或超过国家标准《聚合硫酸铁》GB/T 14591-2016）

| 密度/g/cm3(20℃)≥ | 1.45 |
| --- | --- |
| 全铁的质量分数/%≥ | 11.0 |
| 还原性物质(以Fe2+计)的质量分数/%≤ | 0.10 |
| 盐基度/% | 11~16.0 |
| 不溶物的质量分数/% ≤ | 0.1 |