药剂采购技术参数及要求：

- 品名：聚丙烯酰胺

（质量标准：达到或超过国家标准《聚丙烯酰胺》GB/T 31246-2025）

| 外观 | 白色粉末状颗粒 |
| --- | --- |
| 固含量， ω1/% | ω1≥90.0 |
| 阳离子度， ω/% | 30.0≤ω≤95.0 |
| 水不溶物， ω2/% | ω2≤0.2 |
| 相对分子质量， M | M≥800×104 |
| 丙烯酰胺单体含量（干基），ω3/% | ω3≤0.10 |
| 溶解时间（1g/L）,t/min | t≤60 |