药剂采购技术参数及要求：

- 品名：次氯酸钠

（质量标准：达到或超过国家标准《次氯酸钠》GB 19106-2013）

| 外观 | 浅黄色液体 |
| --- | --- |
| 有效氯（以CL计） ω/%≥ | 10.0 |
| 游离碱（以NAOH计） ω/% | 0.1-1.0 |
| 铁（Fe) ω/%≤ | 0.005 |
| 重金属（以Pb计） ω/%≤ | 0.001 |
| 砷（As) 计 ω/%≤ | 0.0001 |